石油管材用水溶漆技术要求

一、用途：水溶漆主要用于金属表面，具有防腐、固化快干、附着力强等特点。

二、厂商资质：

1．材料制造商需通过ISO9001国际质量体系认证，且在有效期内。

2．材料制造商需具有危险化学品生产的安全生产许可证，且在有效期内。

3．产品必须是环境标志产品。

4．产品通过国家涂料产品质量监督检验中心鉴定。

三、种类：水溶漆（水性漆），稀释剂为水；

四、颜色：黑色、棕色等；

五、技术指标：

1．漆膜耐冲击力符合GB/T6739《涂膜硬度铅笔测试法》的规定；

2．漆膜耐冲击性符合GB/T1732《漆膜耐冲击测定法》的规定；

3．漆膜耐汽油等化学试剂性符合GB/T9274《色漆和清漆耐液体介质的测定》的规定；

- 漆膜耐温热性符合GB/T1740《漆膜耐湿热测定法》的规定；

- 漆膜耐候性符合GB/T1767《水泥胶砂强度检验方法》的规定；

6．液体粘度符合GB/T1723《涂料粘度测定法》要求；

7. 漆膜表干时间≤0.3小时，实干时间≤24小时；

8．防腐蚀，抗露天暴晒，耐海水腐蚀，一年内金属涂层不出现锈蚀或卷边；

9．材料无毒性和刺激性小，抗挥发性好；

10. 涂-4杯粘度（25°）控制25~35S；

11. 用200目滤网应无杂质；

六、包装：

1．产品应装于清洁、干燥、密封、内无机械杂质的容器内；

2．产品名称、成分、稀释剂、合格证书、使用说明、有效期等资料齐全；

七、检验

在交货前，卖方应对货物质量、规格、性能、数量等进行全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定要求的检验证书，检验证书是付款时必要的文件组成部分，但不作为有关质量、规格、数量的最终检验。

石油管材用油漆技术要求

一、用途：油漆主要用于金属表面，具有识别、固化快干、附着力强等特点。

二、资质：

  - 材料制造商需通过ISO9001国际质量体系认证，且在有效期内。

  - 材料制造商需具有危险化学品生产的安全生产许可证，且在有效期内。

  - 产品必须是环境标志产品。

  - 产品通过国家涂料产品质量监督检验中心鉴定。

三、种类：油漆，稀释剂为醇酸稀料；

四、颜色：白色、红色、绿色、黄色、棕色等；

五、技术指标：

- 漆膜耐冲击力符合GB/T6739《涂膜硬度铅笔测试法》的规定；

- 漆膜耐冲击性符合GB/T1732《漆膜耐冲击测定法》的规定；

- 漆膜耐汽油等化学试剂性符合GB/T9274《色漆和清漆耐液体介质的测定》的规定；

- 漆膜耐温热性符合GB/T1740《漆膜耐湿热测定法》的规定；

- 漆膜耐候性符合GB/T1767《水泥胶砂强度检验方法》的规定；

- 漆膜表干时间0.3小时，实干时间1小时左右。

六、包装：

1．产品应装于清洁、干燥、密封、内无机械杂质的容器内；

2．产品名称、成分、稀释剂、合格证书、使用说明、有效期等资料齐全；

七、检验

在交货前，卖方应对货物质量、规格、性能、数量等进行全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定要求的检验证书，检验证书是付款时必要的文件组成部分，但不作为有关质量、规格、数量的最终检验。